## Slide 1
INTENSIFICATION DES PROCEDES
DE POLYMERISATION
Extrusion réactive pour l’élaboration de
thermoplastiques élastomères

## Slide 2
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical
Tube de cathéter pour pose de stent cardiaque
Tube souple
Ballon
+ stent

## Slide 3
Quel matériau choisir ?
Procédé d’extrusion réactive : Contraintes
Pureté
sans solvant
minimum de catalyseur
minimum de monomère résiduel
Contrôle de l’alimentation en réactifs
ratio constant des réactifs
choix judicieux des points d’injection
Profil de vis optimisé pour un bon mélange
Contrôle des propriétés
mécaniques
Contrôle de
la structure chimique
Domaine biomédical : Critères à respecter
Bio-Compatibilité
Bio-Stabilité
Propriétés mécaniques
Pas de destruction
des tissus
Pas de microfissures,
résistance à l’oxydation
Mise en place
élasticité, rigidité...
Utilisation transitoire
cathéter vasculaire

## Slide 4
Une chimie très souple permettant toutes les combinaisons
Un thermoplastique élastomère
TPU

## Slide 5
Une chimie très souple permettant toutes les combinaisons
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 6
Une chimie très souple permettant toutes les combinaisons
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 7
2
+
Prépolymère
Diisocyanate
(HMDI)
Polyol
(PTMG)
Extension des chaînes
Butanediol
Segment souple
Segment rigide
CHIMIE : Une synthèse en deux étapes
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 8
1 étape
1 et 1/2étape
2 étapes
Procédé : un choix diversifié
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 9
butanediol
P
Pompe
HPLC
Pompe à
engrenages
Débitmètre
diol + diisocyanate + catalyseur
D
Réacteur de
prépolymérisation
prépolymère
Prépolymérisation (dans le réacteur)
Extension des chaînes (dans l’extrudeuse)
Zones de mélange
PROCEDE: extrusion réactive en deux étapes
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 10
Réacteur principal et cuves de stockage pour l’isocyanate et l’alcool
Extrudeuse et bain de refroidissement
TPU
en sortie de filière
Le procédé
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 11
Résultats expérimentaux
  Réalisation d’un plan d’expériences
  Caractérisation des matériaux : masses molaires, propriétés mécaniques
Modélisation
  Développement d’un modèle de type réseaux de neurones
Optimisation multicritère
  Définition des critères
  Optimisation
Aide à la décision
Démarche suivie
PROCEDE: mise au point, modélisation et optimisation
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 12
Réalisation d’un plan d’expériences
Résultats expérimentaux
Importance de la maîtrise du rapport stœchiométrique R
    Déterminé par le rapport des débits d’extenseur de chaînes
    et de prépolymère
Variations significatives des masse molaires moyennes
en fonction des conditions opératoires
Choix et domaines de variations des conditions opératoires
Caractérisation des matériaux
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 13
Importance de la maîtrise du rapport stœchiométrique R
Réalisation d’un plan d’expériences
Masses molaire moyenne en nombre (g/mol)
1
pour P=1
Variations
importantes
Variations faibles
R
R
R
P
P
Masses molaires moyennes en nombre
Avancement de la réaction
Qprepolymere
(OH): concentration en groupes hydroxyle
(NCO) : concentration en groupes isocyanate
R =
Qbutanediol
=
Moyenne des masse molaires des monomères
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 14
butanediol
2ème réaction
diisocyanate
diol
1sère réaction
catalyseur
Filière rhéologique
Capteurs de
pression
Pression (bar)
Variations de pressions à la filière
Débit de butanediol (ml/min)
Variations des masses molaires en poids
Débit de butanediol (ml/min)
Masses molaires (g.mol-1)
CONTRÔLE DU PROCEDE

## Slide 15
Choix et domaines de variations des conditions opératoires
Réalisation d’un plan d’expériences
Température : 150 - 200 °C
Vitesse de vis : 50 - 600 trs/min
Débit total : 1 - 4 kg/h
Masses molaires du polyol : 1000 – 1400 – 2000 g/mol
132 essais réalisés
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 16
Masses molaires moyennes en poids
(g/mol)
Vitesse de vis (rpm)
T = 170 °C
Q = 4 kg/h
T = 150 °C
Q = 4 kg/h
T = 170 °C
Q = 1.6 kg/h
T = 150 °C
Q = 1.6 kg/h
Influence de la température, du débit et de la vitesse de vis
sur les masses molaires moyennes en masse
Résultats expérimentaux
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 17
-46 °C
Polyol Mw = 2000 g/mol
-18 °C
Polyol Mw = 1000 g/mol
Influence de la longueur de chaînes du polyol
sur la température de transition vitreuse
Résultats expérimentaux
TPU : un exemple d’application dans le domaine médical

## Slide 18
Conditions Opératoires
  Température
  Vitesse de vis
  Débit total
  Ratio des débits
  en réactifs
  Nature du polyol
Temps de séjour dans l’extrudeuse
Ecoulement :
mélange, taux de cisaillement
Taux de conversion dans l’extrudeuse
Qualité du produit
  Taux de monomère
  résiduel
  Propriétés mécaniques
  Transparence
  Température
  de transition vitreuse
Modélisation
Par réseau de neurones
Modélisation

## Slide 19
Extrusion bivis
Exemple de profil de vis complet
TECHNOLOGIE
Elément
de mélange
Elément
de transport
(pas direct)
Elément
de restriction
(pas inverse)
Elément
de transport
(pas direct)

## Slide 20
Extrusion bivis
Profils de températures et de pression
TECHNOLOGIE

## Slide 21
Modélisation
Objectif
modèle
Conditions opératoires Caractéristiques du produit
et du procédé
Type de modèle choisi
sortie
neurones biais
couche de sortie
couche 2
couche 1
couches dites « cachées »
entrées
couche d’entrée
Réseaux de neurones
de type Perceptron multicouches

## Slide 22
Masses molaires moyennes en poids
prédites (g/mol)
Masses molaires moyennes en poids
expérimentales (g/mol)
Exemples de résultats prédits par les modèles
Coût énergétique
Expérimental (kW/kg)
Coût énergétique
Prédites (kW/kg)
Taux résiduel d’isocyanate
Expérimental (%)
Température de transition vitreuse
Prédite (°C)
Température de transition vitreuse
Expérimentale (°C)
Taux résiduel d’isocyanate
prédit(%)

## Slide 23
Optimisation multicritère
Problématique :
optimiser simultanément des objectifs souvent contradictoires
(production, coût énergétique, qualité,…)
Constat : La solution optimale n’existe pas
Recherche d’un ensemble de compromis
Choix du meilleur compromis (aide à la décision)
Étape objective
Information du décideur
sans a priori
Choix final du décideur
(dans un domaine réduit d’alternatives)

## Slide 24
Détermination d’un ensemble de compromis par algorithme évolutionnaire
Zone de Pareto
Coût énergétique (énergie dépensée pour la production de 1 kg de produit)
Taux résiduel d’isocyanate,
Écart entre la masse molaire en poids du polymère obtenu et une valeur cible
  (en valeur absolue)
Écart entre la variation du module d’Young et une valeur cible
  (en valeur absolue)
Écart entre la température de transition vitreuse et une valeur cible
  (en valeur absolue)
Détermination des critères
Recherche d’un ensemble de compromis

## Slide 25
Zone de Pareto
(Conditions opératoires)
2 zones distinctes
Zones Mn Débit Temp. Vitesse
de vis
(g.mol-1) (kg.h-1) (°C) (rpm)
1 1274 2.77 150.0 306
2 2024 3.63 168.4 400
Front de Pareto
(Critères)
Recherche d’un ensemble de compromis

## Slide 26
Aide à la décision
Objectif
Aide au choix du meilleur compromis
fonction des préférences du décideur
wk qk pk vk
Energie f1
Pureté f2
Masses molaires
Temperature f4 de transition vitreuse
Rapport f5
modules d’Young
0.15 0.31 1.55 6.19
0.15 0.82 4.10 16.41
0.15 6 273 31 365 125 460
0.15 0.39 1.97 7.88
0.4 0.03 0.15 0.8
Préférences du décideur
Dialogue entre l’expert du procédé et le décideur
Choix des poids, seuils d’indifférence et de préférence pour chaque critère

## Slide 27
Température (°C)
Vitesse de rotation des vis (rpm)
Débit (kg/h)
Température (°C)
Zone de Pareto
Débit
Q (kg/h)
Température
(°C)
Vitesse de vis
(rpm)
Masse molaire du prépolymère poids Mo (g/mol)
Minimum
2.85
145
147
1710
Meilleure solution
3
151
155
1800
Maximum
3.3
152
224
1840
La meilleure
solution
Aide à la décision

## Slide 28
Valeurs des critères correspondants à la meilleure solution :
critère de l’énergie consommée
critère du taux résiduel d’isocyanate
critère du rapport des modules d’Young
critère de la température
de transition vitreuse
CMw = 8350
CTx = 13.6
CE = 10.6
CTg = 0.135
CrE = 10.6
Front de Pareto
Aide à la décision